喷砂/抛丸设备操作与维护 题库

所属阶段：核心段(L2→L3)　｜　课程编码：B0102　｜　难度定位：以“中”为主，少量“易”，侧重设备操作与除锈质量控制

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：易）喷砂除锈的主要目的是？

A. 清除氧化皮、铁锈等污物并使表面形成一定粗糙度

B. 增加钢材厚度

C. 提高钢材导电性

D. 使表面更光滑

答案：A

解析：除锈兼有清洁与造粗糙度双重目的，粗糙度直接影响涂层附着力。

2.（难度：中）喷射除锈等级 Sa2.5 表示的是？

A. 非常彻底的喷射清理

B. 轻度喷射清理

C. 手工与动力工具除锈

D. 火焰除锈

答案：A

解析：Sa2.5 要求表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈与旧漆层，仅允许轻微残留痕迹。

3.（难度：中）喷砂磨料在作业中起到的作用是？

A. 高速冲击去除锈层并形成锚纹（粗糙度）

B. 对钢材起防腐作用

C. 充当涂层粘接剂

D. 起保温隔热作用

答案：A

解析：磨料靠动能冲击与切削作用去除锈层并形成锚纹。

4.（难度：中）下列属于常用金属磨料的是？

A. 钢丸、钢砂

B. 木屑

C. 塑料颗粒

D. 纸屑

答案：A

解析：钢丸、钢砂可循环使用、粉尘少，是常用金属磨料。

5.（难度：中）喷砂用压缩空气的基本要求是？

A. 干燥、无油、洁净

B. 含少量水便于降温

C. 含油以润滑机具

D. 温度越低越好

答案：A

解析：压缩空气含油含水会污染基材、显著降低涂层附着力。

6.（难度：易）喷砂作业人员必须配备的防护装备是？

A. 喷砂防护服与供气式（或符合要求的）呼吸防护、防护面罩

B. 仅普通棉纱口罩

C. 仅安全帽

D. 无特殊要求

答案：A

解析：喷砂粉尘危害大，必须配备整体防护与呼吸防护。

7.（难度：中）喷嘴磨损严重时应及时更换，原因是？

A. 影响喷射效率与除锈质量的均匀性

B. 只影响设备外观

C. 除噪声外无其他影响

D. 会使磨料粒度变粗

答案：A

解析：喷嘴孔磨损后气流与磨料轨迹改变，除锈效率下降且不均匀。

8.（难度：中）与喷砂相比，抛丸除锈的主要优点之一是？

A. 磨料可循环使用、粉尘相对较少、效率高

B. 完全不需要除尘系统

C. 无需任何设备维护

D. 适用于任意复杂形状工件

答案：A

解析：抛丸靠机械离心抛射，磨料循环使用，但对形状复杂的死角适应性较差。

9.（难度：中）喷砂作业时喷枪与工件表面的合理角度一般为？

A. 约 75°～90°，可略带倾角

B. 与表面平行（0°）

C. 从背面 180° 喷射

D. 任意角度均无差别

答案：A

解析：接近垂直并略带倾角可兼顾效率与表面均匀性，过大角度易造成磨料反弹伤人。

10.（难度：中）喷砂合格的钢材表面出现返锈时，正确处理是？

A. 在返锈发生前及时涂装，已返锈的须重新处理

B. 直接涂面漆覆盖

C. 喷水冲洗后直接涂装

D. 不做任何处理

答案：A

解析：返锈会破坏锚纹与清洁度，须重新处理合格后方可涂装。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）影响喷砂除锈质量的主要因素有？

A. 压缩空气压力与流量

B. 磨料种类与粒度

C. 喷嘴距离、角度与移动速度

D. 钢材本身的颜色

答案：A,B,C

解析：除锈质量取决于工艺参数组合，与钢材颜色无关。

2.（难度：中）喷砂作业的主要职业危害包括？

A. 粉尘（尤其含游离二氧化硅）

B. 噪声与振动

C. 高速磨料与飞溅物造成的机械伤害

D. 电磁辐射

答案：A,B,C

解析：喷砂为粉尘、噪声与机械伤害高风险作业，不含电磁辐射危害。

3.（难度：中）喷砂机具日常维护内容通常包括？

A. 检查空压机与油水分离器

B. 检查喷嘴磨损与管路泄漏

C. 清理集尘与料仓系统

D. 给工件表面喷涂面漆

答案：A,B,C

解析：喷涂面漆属下一道工序，不属于喷砂机具维护内容。

4.（难度：中）关于磨料选择，下列说法正确的有？

A. 根据钢材表面状况与粗糙度要求选择

B. 钢丸、钢砂、铜矿渣等为常用磨料

C. 石英砂因游离二氧化硅危害应限制使用

D. 磨料越细除锈效率越高

答案：A,B,C

解析：磨料粒度越大，切削能力与粗糙度越大，效率通常更高，并非越细越好。

5.（难度：易）抛丸设备的典型组成部分包括？

A. 抛丸器（叶轮）

B. 丸料循环与分离系统

C. 除尘系统

D. 面漆喷涂装置

答案：A,B,C

解析：抛丸设备由抛丸、循环分离与除尘等系统组成，不含喷涂装置。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：易）喷砂除锈合格后应在返锈前及时涂装。

答案：对

解析：暴露时间过长会返锈，影响附着力。

2.（难度：中）压缩空气含水含油对涂层附着力没有影响。

答案：错

解析：油水污染基材是附着力不良的常见原因。

3.（难度：中）Sa2.5 级要求表面无可见油脂、污垢、氧化皮、铁锈与旧漆层。

答案：对

解析：这是 Sa2.5 的定义性要求。

4.（难度：中）喷砂作业人员可以不佩戴呼吸防护用品。

答案：错

解析：粉尘危害严重，必须佩戴合格呼吸防护。

5.（难度：易）抛丸作业使用的钢丸可以循环使用。

答案：对

解析：丸料经分离除尘后可循环使用，是其优点之一。

6.（难度：中）喷嘴磨损对除锈效率和均匀性没有影响。

答案：错

解析：喷嘴磨损会改变喷射轨迹，显著影响效率与质量。

7.（难度：中）喷砂可用于去除旧漆层与氧化皮。

答案：对

解析：喷砂既可除锈也可清除旧涂层。

8.（难度：中）磨料粒度越粗，形成的表面粗糙度通常越大。

答案：对

解析：粒度与粗糙度正相关，需与涂层体系匹配。

9.（难度：中）喷砂粉尘不会造成职业危害。

答案：错

解析：粉尘是喷砂最主要的职业危害之一。

10.（难度：中）除锈等级不达标时，可依靠增加涂层厚度来弥补。

答案：错

解析：底材处理不达标是附着力失效的根源，无法靠厚度弥补。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述喷砂除锈的工艺流程与关键控制点。

参考答案：流程：表面预清理（除油污、焊渣）→ 检查压缩空气（干燥无油）→ 调整压力与磨料→ 按顺序喷砂至规定除锈等级 → 清除表面粉尘 → 检验等级与粗糙度 → 在返锈前完成底漆涂装。关键控制点：压缩空气质量、磨料选择与消耗、喷距与角度、除锈等级与粗糙度、环境湿度与露点、涂装间隔时间。

2.（难度：中）为什么喷砂用压缩空气必须干燥无油？应如何处理？

参考答案：压缩空气中的水和油会在钢材表面形成薄膜，隔绝涂层与基材的结合，导致附着力下降、起泡与早期剥落。处理措施：空压机后设置油水分离器、冷干机与精密过滤器；定期排放储气罐与管路积水；定时检查过滤元件并及时更换；作业前用白布对着气流吹扫进行检查。

3.（难度：中）喷砂作业应落实哪些安全防护措施？

参考答案：①作业人员穿专用喷砂防护服、佩戴供气式或符合要求的呼吸防护与防护面罩；②设置隔离区域与警示标识，禁止无关人员进入；③作业区强制通风、配备除尘设备；④检查高压管路与接头完好，喷枪严禁对人；⑤作业人员定期体检，控制连续作业时间；⑥配备急停与应急联络措施。

4.（难度：中）简述抛丸设备的组成与工作原理。

参考答案：抛丸设备主要由抛丸器（高速旋转叶轮）、丸料输送与循环系统、丸渣分离器、除尘系统与工件输送装置组成。工作原理：叶轮高速旋转将钢丸加速抛出，冲击工件表面去除氧化皮与锈层并形成粗糙度；丸料与锈渣混合物经分离器分离后，合格钢丸循环使用，粉尘由除尘系统收集。

5.（难度：中）除锈质量不合格常见表现及处置方法有哪些？

参考答案：常见表现：仍可见氧化皮或锈斑、粗糙度不足或过深、表面有油污粉尘、出现返锈。处置：查明原因（压力不足、磨料失效、压缩空气含油水、暴露时间过长等）后重新处理；局部不合格部位应补喷；已返锈的须整体重新除锈；重新检验合格并及时涂装底漆。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：中）某项目喷砂合格的钢管第二天表面出现大面积返锈，需重新处理。请分析原因并提出预防措施。

参考答案：原因：①喷砂后未在允许时间内涂装，暴露于高湿或有腐蚀性大气中；②夜间温差导致结露；③除锈后未清除表面粉尘与盐分；④现场靠近酸性或含盐雾环境。预防措施：喷砂与涂装工序紧密衔接，控制在 4 小时内完成底漆涂装；夜间或高湿天气加强遮盖与除湿；喷砂后彻底吹扫除尘；必要时采用临时防锈措施（如可焊车间漆）。

2.（难度：中）某批管道涂层成片剥落，怀疑与喷砂环节有关。请列出排查思路。

参考答案：排查思路：①核对除锈等级与粗糙度是否符合要求（比对标准照片与粗糙度仪）；②检查压缩空气是否含油含水（白布吹扫试验、检查油水分离器与冷干机）；③检查表面是否残留油污、粉尘或盐分；④核对喷砂后到涂装的间隔时间是否过长导致返锈；⑤取样做附着力试验（拉拔或划格）验证，确定失效界面在基材与底漆之间还是涂层内部，并据此判定责任环节。

3.（难度：中）喷砂作业区粉尘弥漫，多名工人出现咳嗽、咽部不适。请说明整改措施。

参考答案：整改措施：①立即加强通风与除尘，检查除尘设备是否正常运行；②更换或补充合格呼吸防护用品并强制佩戴；③检查磨料是否含过量易破碎成分，优先选用低粉尘磨料；④湿式或半湿式喷砂可优先考虑；⑤设置隔离与警示，控制无关人员进入；⑥安排作业人员轮换与职业健康体检，建立粉尘作业健康监护记录。

4.（难度：难）抛丸机丸渣分离器效率下降，磨料中混入大量粉尘与碎屑，会给施工质量带来什么影响？如何处理？

参考答案：影响：①粉尘随磨料冲击工件，造成表面二次污染，降低涂层附着力；②碎屑使粗糙度不均匀；③粉尘浓度升高，加剧除尘负荷与职业危害；④丸料消耗增大、效率下降。处理：停机检查分离器风量、风道与挡板是否堵塞或磨损；清理与调整分离器参数；更换磨损部件；检查除尘系统风量与滤芯；恢复后取样检验丸料清洁度与除锈质量。

5.（难度：难）管道内壁喷砂时，管端与焊缝处难以达到规定的除锈等级。请提出解决方案。

参考答案：解决方案：①改用适配内壁的小型旋转喷头或长杆喷枪，保证可达性；②调整喷嘴角度与距离，必要时增加辅助照明与内窥检查；③对死角与焊缝采用动力工具（砂轮机、钢丝刷）补除锈，达到 St3 或业主要求等级；④控制磨料粒度，避免粗磨料卡滞；⑤加强过程检查与验收，对无法达标的部位与设计、监理确认处理方案后再涂装。