3PE 三层聚乙烯外防腐工艺 题库

所属阶段：进阶段(L3→L4)　｜　课程编码：B0501　｜　难度定位：以“中”“难”为主，侧重工艺结构与质量控制

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：中）3PE 防腐层自内向外（自钢管表面向外）的三层依次是？

A. 环氧粉末、共聚物胶粘剂、聚乙烯

B. 聚乙烯、胶粘剂、环氧粉末

C. 环氧煤沥青、玻璃布、聚乙烯

D. 富锌底漆、云铁中间漆、面漆

答案：A

解析：3PE 的典型结构为底层环氧粉末、中间胶粘剂、外层聚乙烯。

2.（难度：中）3PE 中主要提供附着力与抗阴极剥离能力的层是？

A. 环氧粉末底层

B. 胶粘剂中间层

C. 聚乙烯面层

D. 外保护层

答案：A

解析：底层环氧与钢面直接结合，是抗阴极剥离性能的主要贡献者。

3.（难度：中）3PE 中聚乙烯面层的主要作用是？

A. 提供机械保护与阻水防渗

B. 提供附着力

C. 提供抗阴极剥离

D. 提高导电性能

答案：A

解析：PE 层强度高、吸水率低，主要起机械保护与阻隔作用。

4.（难度：中）3PE 涂敷前钢管表面处理通常要求达到？

A. Sa2.5 级并控制规定锚纹深度

B. St2 手工除锈

C. 无需处理

D. 仅做除油处理

答案：A

解析：表面处理质量直接决定 3PE 剥离强度与使用寿命。

5.（难度：中）3PE 管道设置“管端预留（留端）”的目的是？

A. 便于现场焊接，避免焊接高温破坏涂层

B. 节约涂料成本

C. 便于运输吊装

D. 便于打印标识

答案：A

解析：焊接热影响会使涂层烧损，故需预留裸管段并做焊接保护。

6.（难度：中）3PE 常见的涂敷施工方式包括？

A. 挤出包覆与缠绕（纵向/横向）

B. 刷涂与滚涂

C. 静电粉末喷涂单层

D. 热浸镀锌

答案：A

解析：3PE 工业化涂敷以挤出包覆或缠绕方式为主。

7.（难度：中）评价 3PE 层间结合可靠性的关键指标是？

A. 层间剥离强度

B. 涂层颜色

C. 钢管长度

D. 环境温度

答案：A

解析：层间剥离强度不足会造成层间分离、进水失效。

8.（难度：中）阴极剥离试验主要评价涂层在什么条件下的抵抗能力？

A. 阴极保护（电解）环境下的抗剥离能力

B. 高温环境下的硬度

C. 紫外线下的色牢度

D. 低温下的柔韧性

答案：A

解析：阴极剥离是埋地管道防腐层的关键性能指标。

9.（难度：中）3PE 管道现场焊缝补口通常采用的材料是？

A. 热收缩带（套）

B. 普通透明胶带

C. 水泥砂浆

D. 普通调和漆

答案：A

解析：热收缩带（套）是 3PE 管道补口的标准做法。

10.（难度：难）涂敷加热温度控制不当最可能导致的后果是？

A. 胶粘剂失效、层间剥离强度不足

B. 涂层颜色变浅

C. 涂层自动变薄

D. 钢管变形

答案：A

解析：温度过高会使胶粘剂降解，过低则浸润不良，都会降低剥离强度。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）3PE 防腐层的组成部分包括？

A. 环氧粉末底层

B. 共聚物胶粘剂中间层

C. 聚乙烯面层

D. 玻璃纤维增强布层

答案：A,B,C

解析：3PE 不含玻璃布层，玻璃布常与环氧煤沥青体系配合使用。

2.（难度：中）3PE 质量控制的主要检验项目有？

A. 外观检查

B. 涂层厚度测量

C. 层间剥离强度试验

D. 电火花检漏

答案：A,B,C,D

解析：四项均为 3PE 质量的常规检验项目。

3.（难度：难）影响 3PE 层间剥离强度的因素有？

A. 钢管表面处理质量与锚纹深度

B. 涂敷加热温度与时间控制

C. 胶粘剂的性能与挤出量

D. 钢管的出厂长度

答案：A,B,C

解析：钢管长度与剥离强度无因果关系。

4.（难度：中）关于管端预留，正确的做法有？

A. 按规范要求控制预留长度

B. 预留部位做可焊性临时防护

C. 预留长度越大越好

D. 焊接前清除预留区锈蚀与污染

答案：A,B,D

解析：预留长度过大会增大补口工作量并增加裸露风险，应按规定值控制。

5.（难度：中）3PE 常见的质量问题有？

A. 层间剥离强度不足

B. 涂层厚度不均

C. 存在漏点（针孔）

D. 管端涂层故意加厚以便焊接

答案：A,B,C

解析：管端需预留裸管，不存在“加厚便于焊接”的做法。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）3PE 由环氧粉末、胶粘剂和聚乙烯三层构成。

答案：对

解析：这是 3PE 的标准三层结构。

2.（难度：中）聚乙烯面层主要提供附着力与抗阴极剥离性能。

答案：错

解析：这两项主要由底层环氧粉末负责，PE 层主要提供机械保护与阻水。

3.（难度：中）管端预留的目的是便于现场焊接，避免高温破坏涂层。

答案：对

解析：焊接热输入会烧损涂层，故须预留裸管。

4.（难度：中）3PE 涂敷前钢管表面处理应达到 Sa2.5 级。

答案：对

解析：表面处理不达标会直接导致剥离强度不足。

5.（难度：中）层间剥离强度是评价 3PE 质量的关键指标。

答案：对

解析：它反映层间结合的可靠性。

6.（难度：中）3PE 管道现场补口通常采用热收缩带（套）。

答案：对

解析：热收缩带是标准补口材料。

7.（难度：中）涂敷温度过高或过低都会影响层间剥离强度。

答案：对

解析：温度偏离工艺窗口会降低结合质量。

8.（难度：中）3PE 涂层只需进行外观检查即可判定合格。

答案：错

解析：还需检验厚度、剥离强度与漏点等指标。

9.（难度：中）阴极剥离性能是评价防腐层的重要指标。

答案：对

解析：尤其对采用阴极保护的埋地管道更为关键。

10.（难度：中）管端预留长度越大越好。

答案：错

解析：应按规范控制预留长度，过大反而增加补口工作量与风险。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述 3PE 防腐层的结构及各层的主要作用。

参考答案：结构自钢管表面向外为：①环氧粉末底层（FBE）：与钢面牢固结合，提供附着力和抗阴极剥离性能，是防腐的关键层；②共聚物胶粘剂中间层：在环氧层与聚乙烯层之间形成牢固粘结，起桥接作用；③聚乙烯面层：提供机械保护、阻水防渗与抗土壤应力作用。三层共同构成机械强度高、绝缘性能好、耐久的管道外防腐体系。

2.（难度：难）3PE 涂敷的主要工艺流程与关键控制参数有哪些？

参考答案：流程：钢管检验与预热 → 表面处理（抛丸/喷砂至 Sa2.5）→ 除尘与加热 → 静电喷涂环氧粉末 → 挤出胶粘剂与聚乙烯（或缠绕）→ 冷却定型 → 管端处理 → 检验（外观、厚度、剥离强度、电火花检漏）→ 标识与堆放。关键控制参数：表面处理等级与锚纹、钢管预热温度、环氧喷涂温度与膜厚、胶粘剂挤出温度与量、PE 层厚度与冷却速率。

3.（难度：中）为什么要做管端预留？施工中应注意哪些问题？

参考答案：原因：现场环焊缝焊接时热输入极大，会烧损涂层，因此需在管端预留一定长度的裸管段。注意事项：①按规范要求控制预留长度；②预留部位在运输和堆放期间应采取临时防护（如可焊性底漆或专用保护套），防止锈蚀与机械损伤；③焊接前应清除预留区的锈蚀、油污与飞溅物；④焊接完成后及时进行补口作业，避免裸管长期暴露。

4.（难度：难）3PE 防腐管的主要质量检验项目及判定依据是什么？

参考答案：主要项目：①外观：涂层连续、无气泡、无破损、无皱褶；②厚度：按管径等级对应设计要求，逐根抽测；③层间剥离强度：按标准方法在（通常）规定温度下测试，应不低于标准规定值；④电火花检漏：按涂层厚度选择检漏电压，不允许有漏点；⑤阴极剥离：按标准在规定的试验周期与温度下评定剥离半径。判定依据为相应的国家或行业标准及设计文件要求。

5.（难度：难）3PE 常见质量问题及原因分析。

参考答案：①层间剥离强度不足：表面处理不达标、温度控制不当、胶粘剂用量或性能不足；②涂层厚度不均：挤出/缠绕工艺参数波动、钢管椭圆度大；③漏点与针孔：粉末受潮、喷涂参数不当、机械损伤；④层间分离或翘边：冷却不充分、存放温度过高或吊装磕碰；⑤管端涂层烧损：焊接未做保护。应针对具体原因从材料、工艺与操作三方面整改。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：难）某批 3PE 防腐管层间剥离强度检验不合格，请分析原因并给出整改方向。

参考答案：原因分析：①表面处理未达 Sa2.5 或锚纹深度不足，环氧层与钢面结合不良；②钢管预热温度偏低，粉末熔融流平不充分或胶粘剂浸润不良；③加热温度过高使胶粘剂或环氧层降解；④胶粘剂挤出量与厚度控制不当；⑤冷却速率不当造成内应力。整改方向：复核并校准抛丸与加热工序参数，逐根检测表面处理等级与锚纹；按工艺窗口控制预热与挤出温度并做好温度记录；抽检原材料（环氧粉末、胶粘剂、PE）性能；对不合格管段铲除涂层后重新涂敷，并加强过程检验。

2.（难度：难）3PE 管道现场焊缝补口完成后不久出现翘边、进水。请分析原因与处理措施。

参考答案：原因：①补口前预留区表面处理不洁净或有锈蚀、水分；②热收缩带加热不均匀、收缩不到位，搭接量不足；③底漆（如环氧补口漆）涂刷不均匀或未固化即施工；④施工环境湿度大、温度低，影响粘结；⑤回填时机械损伤。处理措施：拆除失效补口材料，清理表面至合格并烘干；按规定涂刷配套底漆并控制固化；采用合格热收缩带，保证搭接量与均匀加热收缩；环境不满足时暂停施工；回填时采取保护措施（砂垫层、警示带）。

3.（难度：中）3PE 管在运输与施工现场堆放过程中出现涂层机械损伤，请说明防护与修补办法。

参考答案：防护：①运输与装卸使用专用吊具（尼龙吊带），严禁钢丝绳直接勒紧与拖拽；②管间加软质垫木或橡胶垫，分层堆放并设挡枕防止滚动；③现场堆放场地平整、无尖锐杂物，避免长时间暴晒。修补：①对轻微划伤、擦伤，按厂家提供的修补材料（如补伤片、热熔修补棒）进行修补；②对破损面积较大的部位，切除失效涂层边缘并做过渡打磨，采用热收缩补伤片或喷涂修补；③修补后进行电火花检漏与外观检验，确保无漏点后回填。

4.（难度：难）现场对 3PE 防腐管进行冷弯或弯管加工后，涂层出现开裂。请分析并提出解决思路。

参考答案：原因：①3PE 涂层刚性较大，聚乙烯层与环氧层的延伸率不同，冷弯时弯曲应力超过涂层承受能力；②弯曲半径过小；③环境温度过低使涂层脆性增大。解决思路：①尽量采用工厂预制的弯管，在涂敷前完成弯制；②现场弯管时控制弯曲半径不小于规范要求，并在允许温度下作业；③对必须现场弯制的管段，弯后全面检查并修补损伤部位，必要时采用柔性补口材料；④弯制过程做好涂层保护（软质垫层）。

5.（难度：难）阴极保护系统检测发现某段 3PE 管道绝缘性能明显下降，请给出排查思路。

参考答案：排查思路：①先确认测试方法正确（密间隔电位、电流衰减等），排除检测误差；②检查补口与弯头、三通等异形部位涂层完整性，这些部位是薄弱点；③用地面电火花或交流电位梯度法（PCM/ACVG）定位涂层破损点；④开挖验证并检查是否存在机械损伤、土壤应力开裂或阴极剥离；⑤检查是否存在金属搭接（如未绝缘的支架、套管）造成短路；⑥确认阴极保护参数（保护电位、电流）是否正常；⑦根据结果修补涂层破损点、消除搭接并复测绝缘性能。