环氧粉末（FBE）熔结防腐 题库

所属阶段：进阶段(L3→L4)　｜　课程编码：B0502　｜　难度定位：以“中”“难”为主，侧重成膜机理与工艺参数控制

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：中）环氧粉末（FBE）涂层的成膜方式是？

A. 静电喷涂后经加热熔融流平并交联固化

B. 常温自然干燥成膜

C. 刷涂后晾干

D. 热浸镀成膜

答案：A

解析：FBE 属熔结型粉末涂层，必须依靠热量熔融固化。

2.（难度：中）FBE 喷涂通常采用下列哪种工艺？

A. 静电喷涂（粉末带电吸附于接地钢管）

B. 火焰喷涂

C. 高压无气喷涂

D. 空气喷涂

答案：A

解析：静电喷涂可使粉末均匀吸附在接地钢管表面。

3.（难度：中）FBE 施工中控制固化温度窗口的主要意义是？

A. 既保证充分固化和流平，又避免过烘烤导致涂层降解

B. 仅影响涂层颜色

C. 仅影响涂层厚度

D. 对质量没有实质影响

答案：A

解析：温度偏低固化不足，偏高则涂层脆化、性能下降。

4.（难度：中）单层 FBE 防腐层的常见厚度范围是？

A. 约 300～500 μm

B. 约 50 μm

C. 约 2 mm

D. 约 10 mm

答案：A

解析：单层 FBE 厚度通常在数百微米量级，具体按标准与管径确定。

5.（难度：中）FBE 涂敷对表面处理的要求是？

A. 达到 Sa2.5 级并控制锚纹深度与清洁度

B. 仅需除油

C. 无需处理

D. 达到 St2 即可

答案：A

解析：FBE 依靠机械咬合与化学键结合，表面处理极为关键。

6.（难度：中）FBE 涂层出现“针孔”的危害是？

A. 形成腐蚀通道，须用电火花检漏检出并修补

B. 仅为外观问题

C. 可增加涂层附着力

D. 可提高绝缘电阻

答案：A

解析：针孔是 FBE 涂层失效的主要诱因之一。

7.（难度：难）胶化时间（gel time）指标主要反映环氧粉末的？

A. 固化反应速度，影响施工窗口与固化质量

B. 涂层颜色深浅

C. 涂层厚度

D. 粉末的流动粘度

答案：A

解析：胶化时间过短会流平不良，过长则固化不足。

8.（难度：难）钢管预热温度过高会使 FBE 涂层？

A. 过早胶化、流平不良，易产生气泡与漏点

B. 表面更加平整

C. 厚度自动增加

D. 耐候性显著提高

答案：A

解析：预热温度过高会缩短流平时间窗口，形成缺陷。

9.（难度：中）FBE 与 3PE 的主要区别是？

A. FBE 为单层环氧粉末涂层，3PE 在其上再加胶粘剂与聚乙烯层

B. 两者结构完全相同

C. FBE 属于保温层

D. 3PE 中不含环氧粉末

答案：A

解析：3PE 的底层即为 FBE，两者是包含关系而非等同关系。

10.（难度：中）FBE 涂层出厂检验的常规项目包括？

A. 厚度、电火花检漏、附着力（及阴极剥离）

B. 仅外观检查

C. 仅颜色比对

D. 仅称重计量

答案：A

解析：FBE 需通过多项性能检验才能判定合格。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）FBE 涂敷质量控制项目包括？

A. 涂层厚度

B. 电火花检漏

C. 附着力与阴极剥离性能

D. 原材料胶化时间与含水率

答案：A,B,C,D

解析：原材料性能与成品性能共同决定质量，均需控制。

2.（难度：中）影响 FBE 涂层质量的主要因素有？

A. 表面处理质量与锚纹深度

B. 钢管预热温度与固化温度

C. 粉末性能与喷涂参数

D. 钢管的出厂长度

答案：A,B,C

解析：钢管长度与涂层质量无直接关系。

3.（难度：中）FBE 涂层的常见缺陷有？

A. 针孔（漏点）

B. 厚度不足或不均

C. 未熔颗粒、结块与橘皮

D. 附着力不良

答案：A,B,C,D

解析：四项均为 FBE 常见缺陷。

4.（难度：中）FBE 涂敷的表面处理要求包括？

A. 除锈等级达到 Sa2.5

B. 锚纹深度控制在规定范围

C. 表面清洁、无油污与盐分

D. 表面越光滑越好

答案：A,B,C

解析：过度光滑会降低机械咬合，锚纹需在规定范围内。

5.（难度：中）关于 FBE 的应用，下列说法正确的有？

A. 常用于埋地管道外防腐

B. 可作为 3PE 防腐层的底层

C. 可用于管道内壁防腐

D. 仅适用于混凝土结构

答案：A,B,C

解析：FBE 适用于金属管道，混凝土地坪等不属其典型应用。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）FBE 通过静电喷涂并加热熔融固化形成涂层。

答案：对

解析：这是 FBE 的基本成膜机理。

2.（难度：中）FBE 可以像普通油漆一样常温自干成膜。

答案：错

解析：FBE 必须依靠加热熔融交联固化。

3.（难度：中）单层 FBE 涂层厚度通常在数百微米量级。

答案：对

解析：具体厚度按执行标准与管径要求确定。

4.（难度：中）预热温度过高会造成粉末过早胶化、流平不良。

答案：对

解析：流平时间窗口被压缩，易形成缺陷。

5.（难度：中）电火花检漏可用于发现 FBE 涂层的漏点。

答案：对

解析：检漏是 FBE 质量控制的必检项目。

6.（难度：难）锚纹深度对 FBE 的附着力没有影响。

答案：错

解析：锚纹过浅或过深都会影响附着力。

7.（难度：中）胶化时间会影响施工窗口和固化质量。

答案：对

解析：胶化时间是粉末的关键工艺指标。

8.（难度：中）FBE 可以作为 3PE 防腐层的底层。

答案：对

解析：3PE 的底层即为熔结环氧粉末。

9.（难度：中）FBE 涂层不需要做附着力检验。

答案：错

解析：附着力是 FBE 的关键性能指标，必须检验。

10.（难度：中）表面处理不达标会导致 FBE 附着力下降。

答案：对

解析：表面处理是 FBE 质量的第一要素。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述 FBE 的成膜原理与主要施工流程。

参考答案：成膜原理：环氧粉末经静电场带电后吸附于已预热且接地的钢管表面，靠钢管余热使粉末熔融、流平，并通过交联反应固化成膜，形成连续致密的防腐层。主要流程：钢管检查 → 表面处理（抛丸至 Sa2.5）→ 除尘 → 中频加热至规定温度 → 静电喷涂环氧粉末 → 熔融流平与固化 → 水冷 → 管端处理 → 检验（厚度、电火花检漏、附着力/阴极剥离）→ 标识堆放。

2.（难度：难）FBE 施工对表面处理与预热温度有哪些要求？为什么？

参考答案：表面处理要求：除锈等级达 Sa2.5，锚纹深度控制在规定范围（通常约 40～100 μm），表面无油污、水分、盐分与粉尘。原因：FBE 与钢面结合依靠机械咬合和化学键，锚纹提供咬合面积与结构。预热温度要求：控制在粉末规定的固化窗口内。原因：温度过低粉末熔融流平不充分、固化不足，附着力与致密性差；温度过高则粉末过早胶化、流平不良，易产生气泡与漏点，过烘烤还会使涂层脆化。

3.（难度：难）FBE 常见质量缺陷及预防措施有哪些？

参考答案：①针孔/漏点：粉末受潮、表面有杂质、膜厚不足——应控制粉末含水率、加强表面清洁、保证膜厚；②厚度不足或不均：喷涂参数不稳、走枪不当——应固定工艺参数并加装在线测厚；③未熔颗粒与结块：加热不足或粉末结块——应校准加热温度、筛分粉末；④附着力不良：表面处理不达标、固化不足——应严格检验除锈等级与锚纹、控制固化温度时间；⑤橘皮：流平时间不足——应调整预热与胶化时间匹配。

4.（难度：难）FBE 与 3PE 的技术差异及适用场景是什么？

参考答案：技术差异：FBE 为单层熔结环氧粉末涂层，优点是附着力强、抗阴极剥离性能好、耐温性较好，缺点是抗机械冲击与抗土壤应力能力相对较弱；3PE 在 FBE 基础上增加胶粘剂与聚乙烯层，机械强度高、抗冲击与阻水性好，缺点是环氧层较薄、对表面处理与工艺控制要求高，且耐温性受 PE 层限制。适用场景：机械损伤风险大、需长期埋地的干线管道多用 3PE；机械损伤风险小、或需耐较高温度的场合、以及管道内壁防腐多用 FBE。

5.（难度：难）FBE 涂层的检验项目有哪些？检出不合格时如何处理？

参考答案：检验项目：外观（连续、无气泡、无漏涂）、涂层厚度（逐根测厚、抽测点数按规定）、电火花检漏（按膜厚选电压，不允许漏点）、附着力（拉拔或划格）、阴极剥离（按规定周期与温度试验）。检出不合格的处理：对局部漏点按厂家修补材料与方法修补并复检；对厚度不足部位补涂至合格；对附着力或阴极剥离不合格的管段，一般不得修补使用，须铲除涂层重新涂敷，同时追溯并整改工艺参数，防止批量复现。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：难）某批 FBE 防腐管电火花检漏漏点数量明显偏多，请分析原因与整改措施。

参考答案：原因分析：①钢管表面残留盐分、油污或粉尘，造成局部不浸润；②粉末受潮结块，喷出后形成未熔颗粒；③膜厚不足，局部涂层过薄；④预热温度偏低导致熔融流平不充分；⑤喷涂参数（电压、供粉量、走枪速度）不稳定。整改措施：加强表面处理后的清洁与除尘并使用清洁度检测；控制粉末储存与筛分，检测含水率；调整预热温度至规定窗口；稳定喷涂参数并加装在线膜厚监测；对检出漏点按厂家方法修补并重新检漏，对密集不合格管段返工重涂。

2.（难度：难）FBE 涂层表面出现明显未熔颗粒与结块，请分析原因。

参考答案：原因：①加热温度不足，粉末来不及完全熔融流平；②粉末在储存中受潮结块，或使用前未过筛；③供粉系统有结块积料，间歇性送入大颗粒；④回收粉掺入比例过高且性能下降；⑤胶化时间过短，粉末未流平即固化。处理：校准加热炉温度并测量钢管实际温度；严格控制粉末储存条件（干燥、密封、先进先出），使用前过筛；清理供粉系统；控制回收粉比例或停用回收粉；选用胶化时间匹配的粉末。

3.（难度：难）某批管材 FBE 附着力试验不合格（破坏发生在涂层与基材之间），请给出排查思路。

参考答案：排查思路：①复核表面处理：除锈等级是否达 Sa2.5、锚纹深度是否在规定范围、是否存在个别漏喷或锈斑；②检查表面清洁度：油污、盐分、粉尘残留（做水润湿或盐分检测）；③核对预热温度与固化温度曲线，是否存在温度偏低导致固化不足；④核对涂层厚度是否符合要求（过厚会导致内应力大、附着力下降）；⑤检查粉末是否受潮或超过保质期；⑥检查喷砂用压缩空气是否含油水。针对性整改后做小批量试涂并复检合格再恢复生产。

4.（难度：难）冬季施工时 FBE 涂层固化不良、表面发粘。请分析原因并给出解决措施。

参考答案：原因：①车间或环境温度过低，钢管预热后散热快，实际成膜温度低于设计要求；②加热功率不足或加热时间不够；③管壁厚度大、热容量大，未按实际工况调整加热参数；④粉末胶化时间与环境条件不匹配。解决措施：对车间采取保温措施；提高加热功率或延长加热时间并实测钢管表面温度（用测温仪验证）；按管径与壁厚制定加热参数表；选用适合低温施工的粉末体系；建立固化度抽检（如溶剂擦拭、差示扫描量热）机制，确认合格后再批量生产。

5.（难度：难）管道内壁 FBE 涂层局部出现脱落，请分析可能原因。

参考答案：原因分析：①内壁表面处理不到位（内抛丸/内喷砂受空间限制，易形成死角）；②内壁除尘不彻底，粉尘残留影响附着；③内壁加热不均匀，局部温度不足导致固化不良；④内喷涂参数不适配管径（喷涂距离、喷枪行走速度不当）造成厚度不均；⑤介质工况与涂层耐性不匹配（如介质温度超限或存在强溶剂）；⑥运输安装过程中机械损伤（如内窥检查、清管作业刮擦）。处理：内窥检查定位脱落范围，铲除失效涂层、重新内表面处理并喷涂修补；同时优化内壁除锈、除尘与加热工装，加强厚度与电火花检验。