# 2PE、3PE 防腐管道培训试题

# 一、填空题

1、2PE 防腐管道是在钢管外壁包覆胶粘剂层、聚乙烯层形成的防腐管道。

2、3PE 防腐管道是在钢管外壁涂敷环氧粉末层，并包覆胶粘剂层、聚乙烯层形成的防腐管道。

3、产品执行标准：GB/T23257-2017 埋地钢质管道聚乙烯防腐层。

4、产品型式检验项目按照标准规定的全部检测项进行检测。

5、产品出厂检验项目包括涂层外观、防腐层厚度、漏点。

6、环氧粉末在钢管表面形成致密的保护层，具有良好的耐化学腐蚀和抗阴极剥离性能。

7、胶粘剂作用是将环氧粉末层和聚乙烯层紧密粘接。

8、聚乙烯层的主要作用是机械保护与防腐蚀。

9、2/3PE 防腐管道适用于温度不超过80℃的介质输送。

10、使用坡口设备在钢管两端进行坡口车削加工，加工出用于施工焊接的端面。

11、钢管外壁除锈等级达到Sa2.5级，管道外表呈现银白色金属光泽。

12、钢管沿着传输线通过中频加热设备，对钢管进行加热，加热温度达到200±10℃，为后续环氧粉末喷涂及聚乙烯防腐层包覆做准备。

13、包覆完成后的管道进入喷淋冷却设备，通过循环水对防腐层进行降温。

14、冷却降温使其温度降到60℃以下，确保后续工序中包覆层不发生变形。

15、管道冷却后进入管端修整工序，对管口处聚乙烯层进行打磨修整，打磨成30°倒角，防止防腐层翘边。

16、防腐厂现有2PE、3PE管道防腐生产设备1套。

17、可满足无缝管、直缝管、螺旋焊缝管的生产。

18、原材料检验包括环氧粉末检验、胶黏剂检验、聚乙烯树脂检验及钢管检验。

19、管体表面除锈后锚纹深度达到50～90μm。

20、过程检验：环氧粉末喷涂、胶黏剂及聚乙烯挤出的温度控制符合工艺要求。

21、防腐管道25kv检漏电压检测要求无漏点。

22、聚乙烯层抗弯曲检验指标无开裂。

23、露天存放时间不宜超过6个月，否则应采不透明的遮盖物对防腐管道加以保护。

24、3PE防腐管道与2PE防腐管道相比具有优异的抗阴极剥离性能、抗水气渗透性。

25、产品施工标准：GB50819油气田集输管道施工规范。

26、产品型式检验项目按照标准规定的全部检测项进行检测。

27、可生产钢管公称直径最大为1020mm。

28、根据防腐层厚度可将产品分为普通级和加强级。

29、环氧粉末喷涂前应进行管道的中频加热。

30、环氧粉末喷涂采用的是高压静电喷涂设备。

31、管道应远离热源或者腐蚀性介质。

32、公称直径为300≤DN＜400（mm）的管道存储时堆放层数≤6层。

33、施工安装主要工具有喷灯等加热设备、焊接设备。

34、我公司现有地面管道外防腐产品有2PE、3PE防腐管道。

35、我公司现有地面管道外防腐产品有环氧陶瓷、玻璃釉防腐管道。

36、3PE防腐管道埋地使用寿命可达30年以上。

37、钢管公称直径DN≤100mm的钢管普通级防腐层最小厚度为1.8mm。

38、钢管公称直径DN≤100mm的钢管加强级防腐层最小厚度为2.5mm。

39、运输过程中应防止管道碰撞和跌落，避免防腐层的机械损伤。

40、产品包装可根据客户要求包装或者散装。

# 二、简答题

1、2PE、3PE防腐管道主要特点是什么？

答：耐腐蚀：耐酸、碱、盐等化学介质腐蚀；抗冲击；使用寿命长；埋地使用寿命30年以上。

2、简述2PE/3PE防腐管道产品的应用领域？

答：市政给排水、燃气输送等领域金属管道外防腐；石油天然气输送、化工制药、造纸冶金、煤矿等行业金属管道外防腐；电力、通讯、高速公路等电缆保护金属套管的外防腐。

3、简述2PE防腐管道的应用工况？

答：适用于土壤相对干燥，常年温度较低，pH值呈中性、弱酸、弱碱性的环境。适用的介质温度不超过80℃。

4、简述3PE防腐管道的应用工况？

答：适用于土壤温暖潮湿，酸性、碱性强，微生物腐蚀严重，深根植物较多，长期浸水等恶劣环境。适用的介质温度不超过80℃。

5、完善3PE防腐管道的生产工艺流程图？

答：坡口加工 → 表面除锈 → 中频加热 → 环氧粉末喷涂 → 包覆胶黏剂层 → 包覆PE层 → 喷淋冷却 → 管端修整 → 成品检验

6、简述3PE防腐管道各防腐层的作用。

答：环氧粉末层：与钢管粘结力强，耐化学腐蚀、抗阴极剥离；胶黏剂层：过渡层，与钢管、环氧涂层、聚乙烯层均能良好粘接；聚乙烯层：具有机械保护与防腐的作用。

7、简述2PE/3PE防腐管道的连接方式及补口防腐处理的结构。

答：管道采用平口焊接方式连接。管道焊接完成后，补口使用环氧底漆+辐射交联聚乙烯热收缩带（套）的结构进行防腐处理。

8、2PE、3PE防腐管道产品的外观要求。

答：表面平滑，无暗泡、无麻点、无皱折、无裂纹，色泽均匀。管道两端防腐层无翘边。

9、试列出不同规格PE防腐管道的产能。

答：

钢管直径Ø（mm） | 产量（米/天）

0≤250 | 1000

250<Ø≤500 | 500

500<Ø≤800 | 300

800<Ø≤1020 | 130

10、完善2PE/3PE防腐管道产品规格型号表中防腐层最小厚度与最高使用温度的指标。

答：

钢管公称直径DN（mm） | 防腐层最小厚度 普通级（G）mm | 防腐层最小厚度 加强级（S）mm | 最高使用温度 ℃

DN≤100 | 1.8 | 2.5 | ≤80

100<DN≤250 | 2.0 | 2.7 | ≤80

250<DN<500 | 2.2 | 2.9 | ≤80

500≤DN<800 | 2.5 | 3.2 | ≤80

800≤DN≤1020 | 3.0 | 3.7 | ≤80