# 抗爆涂料产品培训试题

# 一、填空题

1、抗爆涂料是一种特殊的聚脲涂料由A、B双组份喷涂反应后生成的弹性体物质，是一种新兴的安全防护材料。

2、A组分由异氰酸酯和多元醇反应生成。

3、B组分由聚醚胺、扩链剂、填料和助剂组成的混合物。

4、抗爆涂料具备性能优异、施工快捷、安全环保三大特点。

5、抗爆涂料施工便捷、用途多样，兼具有防腐、防水功能。

6、抗爆涂料之所以性能优异，非常稳定，是因为结构中含有大量脲键，其结构对称，具有稳定的特性和优异的键能，因此使涂料性能优异。

7、抗爆涂料年产能可达到1200吨。

8、生产完成的涂料按照不同组分，分别盛装至铁皮桶中。

9、灌装后，应充氮气置换桶内的空气，并上紧桶盖，确保密封。

10、运输过程中，应小心轻放，严禁撞击，以免泄露。

11、储存时应放于阴凉通风处，远离热源。

12、包装桶上应注明产品名称、规格、生产日期、生产厂商、厂址、产品批号、净重、保质期、使用说明及注意事项、存储要求等信息，并附带产品质量证明书。

13、抗爆涂料采用喷涂施工工艺，设备选用双组份喷涂设备。

14、抗爆涂料A组分外观黄色或浅色液体，无凝胶、结块。

15、抗爆涂料喷涂后凝胶时间为≤10s。

16、抗爆涂料施工快，移动方便单机日施工1000m²以上。

17、抗爆涂料固化快10秒内凝胶，1分钟达步行强度。

18、抗爆涂料在混凝土、玻璃钢、木材、钢材等材料表面具有优良的粘接性能。

19、抗爆涂料力学强度极高，既有塑料的高强度，又有橡胶的高弹性。

# 二、问答题

1、抗爆涂料适用工况。

答：抗爆涂料施工便捷、用途多样、且兼具防腐、防水功能，可广泛用于商业、工业、军工等各个领域：如石油化工企业中控室、人员休息室、实验室的抗爆改造，小型武器、防弹背船和潜艇等甲板、海运通道及管道和储罐等的防护。

2、抗爆涂料制造工艺流程图。

答：多元醇 --(真空加热脱水)--> 无水多元醇；异氰酸酯 + 无水多元醇 --(反应)--> 半预聚体 --> A组分；聚醚胺 + 扩链剂 + 填料+助剂 --(高速搅拌分散)--> B组分；A组分 + B组分 --(喷涂成型)--> 抗爆涂层

3、抗爆涂料应用案例举例说明。

答：（1）金陵石化建筑墙体（内、外）喷涂抗爆涂料，喷涂厚度2mm，用量达5000m²，起保护人员安全的目的。

（2）北二路改造工程，抗爆涂料喷涂玻璃钢管道，累计应用3km，喷涂厚度3mm，提升管道抗外力破坏的能力。

（3）中海油井下油管外壁喷涂抗爆涂料，喷涂厚度2mm，起耐腐蚀、防结垢、抗爆作用。

4、写出抗爆涂料喷涂施工过程中几点注意事项。

答：（1）控制合适的喷涂温度、压力，防止出现混合不匀，导致涂层质量问题；

（2）施工时下一道要覆盖上一道50%，保证厚度均匀，俗称"压枪"；

（3）多遍喷涂时，应水平及垂直交叉式喷涂，保证厚度均匀；

（4）喷涂厚度一般1~3mm，根据现场工况和客户需求确定。

5、抗爆涂料的耐温性能。

答：长期耐温可达80℃。

6、抗爆涂料的耐腐蚀性能。

答：耐原油、污水柴油性能优异，耐碱、盐性能较好，耐酸、耐汽油性能稍差。目前正在进行技术提升，进一步提高抗爆涂料耐腐蚀性能。

7、抗爆涂料的施工周期怎么样。

答：施工周期短，单机施工达1000平方米/天。

8、底材处理质量对抗爆涂料涂装质量具有重要影响，分别描述混凝土和钢材的表面处理方式。

答：（1）混凝土：表面杂质和缺陷的清理→表面修补找平

（2）钢材：除油→除锈

9、抗爆涂料性能优异主要体现在哪几个方面。

答：（1）力学强度极高：既有塑料的高强度，又有橡胶的高弹性；

（2）在混凝土、玻璃钢、木材、钢材等材料表面粘接性能优异；

（3）涂层致密无接缝：防腐、防水效果极佳；

（4）耐候性优良，使用寿命长。

10、抗爆涂料施工快捷体现在哪几个方面。

答：（1）固化快(10s内凝胶,1min达步行强度)；

（2）施工快，移动方便，单机日施工1000m²以上；

（3）不流挂，一次施工达到厚度。