# 超高分子量聚乙烯内衬防腐油管培训试题

# 一、填空题

1、超高分子量聚乙烯内衬油管适用于井温不超过95℃的介质环境。

2、超高分子量聚乙烯内衬防腐使用压力≤25MPa。

3、内衬油管衬管翻边检验中，在距管端40mm以内的内表面上，允许长度不超过1/2圆周、深度不大于1mm的挤压凹痕。

4、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管主要应用于油田有杆泵采油井用的油管，也可用于地面输送管道。

5、内衬防腐油管用的超高分子量聚乙烯材料主要包括材料常温性能与老化性能检验，其中老化性能中的拉伸断裂屈服强度变化率指标≤15%。

6、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管是将超高分子量聚乙烯管缩径后衬入钢管内，经过加热去应力形成的防腐油管。

7、内衬油管综合性能检测89型衬管从基管中拉出力≥12kN。

8、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管采用接箍连接的方式。

9、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管规格为2 7/8in油管、3 1/2in油管。

10、3 1/2型超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的衬管壁厚范围4.2~4.5mm。

11、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管执行的石油管理局标准名称为Q/SH10201889-2017内衬油管通用技术条件。

12、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管要求衬管材料拉伸屈服强度应≥20MPa。

13、我公司井下防腐油管产品的种类有超高分子量聚乙烯内衬防腐油管、钛纳米涂层防腐油管、碳锆涂层防腐油管。

14、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管要求衬管材料密度范围0.93g/cm³。

15、2 7/8 in内衬防腐油管的外径为73.02mm。

16、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管产品出厂检验项目包括翻边、维卡软化温度、螺纹外观、紧密距、通径检验共5项检验。

17、3 1/2 in内衬防腐油管的外径为88.90mm。

18、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管执行的新大企业标准名称为Q/030-2019聚乙烯内衬钢质油管。

19、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的两端翻边，衬管与基管端面密封结构。

20、内衬油管综合性能检测结合强度≥0.025MPa。

21、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管产品具有耐磨损、耐腐蚀、防结垢性能优良的特点。

22、内衬油管产品施工标准Q/SH10201690-2005起下井作业过程管使用和维护推荐作法。

23、内衬油管产品施工标准SY/T5587.5-2018常规修井作业规程5部分：井下作业井筒准备。

24、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管要求衬管材料拉伸断裂伸长率应400%。

25、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管过程检验中的衬管质量应满足表洁，无夹杂、凹坑等缺陷，壁厚均匀。

26、2 7/8型超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的衬管壁厚范围3.4~3.7mm。

27、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管成品检验中的通径检验，要求通径规能够顺畅、无卡阻地通过油管。

28、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管产品年产能60万米。

29、内衬油管短途运输，根据用户要求散装或捆装；长途运输，必须捆装牢固。

30、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的衬管材料维卡软化温度应≥130℃。

31、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管采用捆装，每捆数量通常19根。

32、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管包装规范中，油管两端涂抹螺纹脂，安装螺纹保护器，挂合格证。

33、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管要求衬管材料邵氏硬度应≥65HD。

34、内衬油管宜置于货架上，避免阳光长期直接照射，在空气中存放时间不宜超过12个月。

35、内衬油管在装卸、运输过程中，应轻吊轻放，避免碰撞和跌落等造成的机械损伤。

36、内衬油管成品检验中，翻边外观应平整光滑，翻边形状完整，不影响上扣。

37、内衬油管成品检验中，衬管翻边与油管端面贴合紧密、无缝隙。

38、成品检验中，内衬油管综合性能检测73型衬管从基管中拉出力≥10kN。

39、内衬油管成品检验中，内衬油管综合性能检测纵向伸长率≤4.5%。

40、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管能够有效减缓油管与抽油杆的偏磨以及油管的腐蚀，延长使用寿命。

# 二、简答题

1、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的主要特点有哪些？

答：耐磨损。耐磨性能是钢管的8~10倍，有效减缓抽油杆与油管的偏磨。耐腐蚀。耐酸、碱、盐腐蚀。防结蜡、防结垢性能优良。

2、简述超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的应用领域及作用。

答：主要应用于油田有杆泵采油井，以及地面输送管道，有效减缓油管与抽油杆的偏磨以及油管的腐蚀，延长使用寿命。

3、简述超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的生产工艺流程。

答：衬管挤塑 → 油管清检 → 打码 → 卸接箍 → 穿衬 → 应力分解 → 翻边 → 通径 → 安装接箍 → 检验 → 防护包装

4、简述超高分子量聚乙烯内衬防腐油管的长期适用工况温度、压力。

答：超高分子量聚乙烯内衬防腐油管长期适用于介质温度不超过95℃，压力小于等于25Mpa的工况。

5、简述超高分子量聚乙烯内衬防腐油管通径检验的要求。

答：通径规顺畅、无卡阻地通过油管。

6、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管主要解决的问题？

答：超高分子量聚乙烯内衬防腐油管主要解决偏磨腐蚀问题，有效减缓油管与抽油杆的偏磨以及油管的腐蚀，延长使用寿命。

7、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管运输与贮存规范有哪些要求？

答：短途运输，根据用户要求散装或捆装；长途运输，必须捆装牢固。油管宜置于货架上，避免阳光长期直接照射，在空气中存放时间不宜超过12个月。油管在装卸、运输过程中，应轻吊轻放，避免碰撞和跌落等造成的机械损伤。

8、超高分子量聚乙烯衬管的外观质量要求是什么？

答：衬管表面应光洁，无夹杂、凹坑等缺陷，壁厚均匀。

9、73型与89型超高分子量聚乙烯衬管外径尺寸及偏差。

答：73型衬管外径65±0.2mm，89型衬管外径79±0.2mm。

10、超高分子量聚乙烯内衬防腐油管产品出厂检验项目。

答：超高分子量聚乙烯内衬防腐油管产品出厂检验项目包括翻边外观、维卡软化温度、螺纹外观、紧密距、通径检验共5项检验。