涂料调配、稀释与适用期控制 题库

所属阶段：核心段(L2→L3)　｜　课程编码：B0202　｜　难度定位：以“中”为主，少量“易”，侧重配比、稀释与适用期管理

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：易）双组分涂料使用前的正确做法是？

A. 按产品说明书规定的比例混合主剂与固化剂并充分搅拌

B. 只取主剂单独使用

C. 随意按体积估量混合

D. 先加固化剂后长期放置

答案：A

解析：配比准确、搅拌充分是双组分涂料正常固化的前提。

2.（难度：中）涂料术语中的“适用期（pot life）”指的是？

A. 两组分混合后允许使用的最长时间

B. 涂料未开封的保质期

C. 涂装后的干燥时间

D. 涂料的储存温度上限

答案：A

解析：适用期从混合完成时开始计时，超过后涂料性能下降直至报废。

3.（难度：中）稀释剂的加入量应如何控制？

A. 严格按产品说明书的推荐范围，并结合喷涂方式调整

B. 越多越好，便于施工

C. 凭手感随意添加

D. 任何情况下都不允许添加

答案：A

解析：过量稀释会导致流挂、遮盖力下降与固化不良。

4.（难度：中）双组分涂料混合后静置一段时间的目的主要是？

A. 使两组分反应熟化（诱导期），减少气泡与局部固化不良

B. 让其变稠

C. 加快溶剂挥发

D. 降低涂料温度

答案：A

解析：熟化有利于组分充分反应、气泡逸出，提高涂膜质量。

5.（难度：中）施工现场测定涂料粘度常用的是？

A. 涂-4 杯流出时间法

B. 天平称重法

C. 温度计测量法

D. 湿膜卡测量法

答案：A

解析：涂-4 杯是现场常用的粘度测定器具；湿膜卡用于测湿膜厚度。

6.（难度：中）环境温度过低时，涂料的状态通常是？

A. 干燥固化变慢，适用期相应延长

B. 干燥明显加快

C. 性能完全不受影响

D. 涂料自行变稀

答案：A

解析：低温抑制固化反应，干燥变慢、适用期延长，但涂膜质量可能下降。

7.（难度：中）环境温度过高时，双组分涂料的适用期会？

A. 明显缩短

B. 明显延长

C. 保持不变

D. 不确定且无影响

答案：A

解析：高温加速固化反应，适用期缩短，需减少每次调配量。

8.（难度：中）调配时先加主剂、再按比例加入固化剂并搅拌，主要目的是？

A. 保证混合均匀，避免局部固化不良

B. 节省搅拌时间

C. 减少气味散发

D. 便于清洗容器

答案：A

解析：若先加固化剂或搅拌不充分，易出现局部未固化、涂膜发软等问题。

9.（难度：中）稀释剂选型错误可能导致下列哪种后果？

A. 溶解力不足引起涂膜发白、橘皮、附着力差

B. 提高涂层附着力

C. 加快涂膜干燥

D. 提高耐候性

答案：A

解析：稀释剂必须与涂料体系配套，否则破坏涂膜形成过程。

10.（难度：中）已超过适用期的混合涂料应如何处理？

A. 废弃处理，不得继续使用

B. 加稀释剂继续使用

C. 补加主剂后继续使用

D. 静置一段时间再用

答案：A

解析：超期涂料已发生交联，继续使用会造成涂膜质量缺陷，须按规定废弃。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）影响涂料适用期长短的因素有哪些？

A. 环境温度

B. 单次混合量大小

C. 涂料品种与配方

D. 盛装容器的外观颜色

答案：A,B,C

解析：温度、混合量（放热）与涂料体系决定适用期，与容器颜色无关。

2.（难度：易）涂料调配的正确做法包括？

A. 核对双组分名称与配比

B. 使用干净、专用容器与搅拌工具

C. 按说明书规定加入稀释剂

D. 凭经验目测配比

答案：A,B,C

解析：目测配比会造成配比失准，属错误做法。

3.（难度：中）涂料调配环节常见的质量问题有？

A. 配比错误导致固化不良

B. 稀释过度造成流挂与遮盖力不足

C. 搅拌不均产生涂料疙瘩

D. 器具混用引入杂质

答案：A,B,C,D

解析：四项均会在调配环节引入质量缺陷，器具混用也会污染涂料。

4.（难度：中）双组分涂料使用过程中应注意？

A. 记录混合起始时间

B. 在适用期内用完

C. 观察粘度变化并合理安排施工节奏

D. 超过适用期后加水继续使用

答案：A,B,C

解析：超期后加水会破坏体系，必须废弃。

5.（难度：中）使用稀释剂时应遵守？

A. 选用涂料配套稀释剂

B. 严格控制加入量

C. 加强通风、严禁烟火

D. 用手直接接触以感知稀稠

答案：A,B,C

解析：稀释剂多为易燃有毒溶剂，严禁皮肤直接接触。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：易）双组分涂料可以只使用主剂而不加固化剂。

答案：错

解析：不加固化剂无法交联固化，涂膜不会形成性能。

2.（难度：中）适用期指涂料混合后允许使用的最长时间。

答案：对

解析：适用期从混合完成起计算。

3.（难度：易）稀释剂可以随意多加，不会影响涂膜质量。

答案：错

解析：过量稀释会造成流挂、遮盖力下降与固化不良。

4.（难度：中）环境温度越高，双组分涂料的适用期越短。

答案：对

解析：高温加速反应，适用期缩短。

5.（难度：中）混合后静置熟化一段时间有利于减少气泡。

答案：对

解析：熟化使反应充分、气泡逸出。

6.（难度：中）过了适用期的涂料可以通过加稀释剂继续使用。

答案：错

解析：超期涂料已交联，加稀释剂也无法恢复性能。

7.（难度：中）涂料调配应在通风良好、远离火源处进行。

答案：对

解析：溶剂挥发易燃有毒，须通风防火。

8.（难度：中）涂-4 杯可用于现场测定涂料粘度。

答案：对

解析：涂-4 杯是现场常用的粘度测定器具。

9.（难度：中）不同厂家的稀释剂可以随意混用且没有影响。

答案：错

解析：不同体系稀释剂混用可能破坏溶解平衡，引起涂膜缺陷。

10.（难度：中）配比错误会导致涂层固化不良和附着力下降。

答案：对

解析：配比是双组分涂料固化的关键参数。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述双组分涂料的调配流程与注意事项。

参考答案：流程：核对涂料与固化剂名称、批号与配比 → 搅拌均匀主剂 → 按比例准确称量加入固化剂 → 充分搅拌（注意桶壁与桶底）→ 按说明加入稀释剂调整粘度 → 静置熟化 → 过滤后使用。注意事项：严格执行配比、使用专用干净容器、记录混合时间、控制单次调配量以适应现场进度、调配区通风防火。

2.（难度：中）什么是适用期？哪些因素会影响适用期长度？

参考答案：适用期是双组分涂料混合后保持可使用状态的最长时间，超过后涂料粘度上升直至胶化报废。影响因素：环境温度（温度越高越短）、单次混合量（量大放热快、适用期更短）、涂料品种与配方、容器散热条件。施工时应据此控制单次调配量，做到用多少调多少。

3.（难度：中）稀释剂使用不当可能引起哪些涂膜缺陷？

参考答案：①溶解力不足或选型错误：涂膜发白、橘皮、附着力下降；②过量稀释：流挂、遮盖力不足、涂层薄且针孔；③使用快干稀释剂且挥发过快：涂膜表面结皮、内部溶剂残留起泡；④混用不配套稀释剂：涂料絮凝、颜料沉淀。

4.（难度：中）涂料调配现场的安全与环保要求有哪些？

参考答案：①在通风良好、远离火源处调配，严禁吸烟与动火；②配备灭火器材与防静电措施；③作业人员佩戴防护手套、护目镜与防毒口罩，避免皮肤直接接触；④废稀释剂、清洗废液与空桶按规定收集，不得随地倾倒或排入下水；⑤容器加盖、及时清理洒落涂料，保持现场整洁。

5.（难度：中）如何判断涂料已超过适用期？超过适用期后应如何处理？

参考答案：判断方法：目视粘度明显上升、搅拌有拉丝或结块、涂装时雾化困难、遮盖异常。处理：立即停止使用并按规定作为危险废物收集处置，严禁加入稀释剂或主剂继续使用，也不得掺入新料。同时应复盘每次调配量是否过大、环境温度是否过高，调整后续施工组织。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：中）某批涂层施工后一周仍发软发粘、不固化。请分析可能原因并给出处理意见。

参考答案：可能原因：①主剂与固化剂配比错误（固化剂偏少）；②搅拌不充分造成局部未固化；③错用稀释剂或稀释剂含水；④环境温度过低导致固化反应未进行；⑤涂料超过适用期或被污染。处理意见：现场取样判断固化程度，判定为固化不良的部位应全部铲除并按正确配比重新涂装；同时核对配比记录、搅拌方式与温度条件，明确整改措施并加强过程监督。

2.（难度：中）夏季高温时段调配的涂料在桶内很快变稠结块，无法正常喷涂。请提出改进措施。

参考答案：改进措施：①减少单次调配量，做到随用随配；②将涂料与固化剂提前存放在阴凉处，降低初始温度；③避开正午高温时段调配与施工，安排早晚作业；④采用冷水浴或专用冷却措施延缓反应；⑤增设调配记录与检查，明确超过适用期的处理规定，杜绝勉强使用。

3.（难度：难）喷涂后涂膜出现发白、橘皮。请从涂料调配角度分析原因。

参考答案：调配角度原因：①稀释剂选型错误（溶解力不足）或使用快干型稀释剂，涂膜表干过快、内部溶剂残留；②稀释比例过大导致成膜物质不足；③稀释剂含水或容器内有残留水分；④涂料存放不当造成颜料絮凝。处理：核对并更换配套稀释剂、按推荐比例稀释、避免低温高湿环境施工、铲除严重发白涂层重新涂装，并加强调配过程的记录与复核。

4.（难度：中）调配人员未按比例称量、凭经验估量，导致整批涂层附着力差并出现返工。作为技术人员你如何整改？

参考答案：整改措施：①立即停止该批涂料使用，对已施工部位进行附着力检测并返工；②配发经校准的称量器具（电子秤、量杯）并强制使用；③在调配区张贴配比卡与操作步骤，明确主剂/固化剂比例与稀释上限；④实行调配人签字与班组长复核的双人确认；⑤开展专项培训与考核，将该环节纳入质量检查要点，防止再次发生。

5.（难度：中）冬季低温环境下涂料干燥缓慢，影响整体工期。请提出可行的技术与管理措施。

参考答案：技术措施：①选用低温型或冬用型涂料体系（经设计与监理同意）；②搭设保温棚、使用加热设备提升环境温度至产品规定范围；③对工件表面进行预热，确保表面温度高于露点 3℃ 以上；④适当减少稀释剂用量，避免过度稀释；⑤严禁用明火直接加热涂料桶。管理措施：调整工序计划、增加养护时间、加强温度与湿度记录，并与业主沟通工期节点。