高压无气喷涂操作 题库

所属阶段：核心段(L2→L3)　｜　课程编码：B0301　｜　难度定位：以“中”为主，侧重喷涂参数、操作手法与缺陷预防

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：易）高压无气喷涂的雾化原理是？

A. 涂料加压至高压后经小孔径喷嘴释放，靠压力骤降实现雾化

B. 利用压缩空气吹散涂料

C. 靠刷子涂抹成膜

D. 靠静电场吸附成膜

答案：A

解析：无气喷涂靠液压雾化，不需压缩空气参与分散。

2.（难度：中）与空气喷涂相比，高压无气喷涂的主要优点是？

A. 效率高、涂层致密、涂料飞散少、可喷高粘度涂料

B. 涂料利用率极低

C. 涂层疏松多孔

D. 仅适合小面积施工

答案：A

解析：无气喷涂涂料利用率高、膜厚易达标，适合大面积施工。

3.（难度：中）选择喷嘴时应主要依据？

A. 涂料类型与粘度、所需湿膜厚度

B. 设备外壳颜色

C. 操作人员身高

D. 现场光照强度

答案：A

解析：喷嘴孔径与流量决定出漆量，须与涂料粘度及膜厚要求匹配。

4.（难度：中）喷涂作业时的喷距一般控制在？

A. 约 25～40 cm

B. 5 cm

C. 100 cm 以上

D. 距离不影响质量

答案：A

解析：距离过近易流挂，过远易干喷，须按产品与喷嘴要求控制。

5.（难度：中）走枪时应保持的基本动作是？

A. 匀速、平行于工件表面移动

B. 忽快忽慢以求覆盖

C. 以腕部大幅摆动

D. 定点喷涂某一处

答案：A

解析：匀速平行走枪是保证涂层厚度均匀的关键。

6.（难度：中）相邻喷涂道之间的搭接量一般控制在？

A. 约 1/3～1/2 幅宽

B. 完全不搭接

C. 完全重合

D. 任意即可

答案：A

解析：适当搭接可避免漏喷与道间色差。

7.（难度：中）喷枪工作压力过低会造成？

A. 雾化不良、涂膜厚薄不均、易出现流挂或干喷

B. 涂层更加致密

C. 施工效率提高

D. 对质量无明显影响

答案：A

解析：压力不足无法有效雾化，直接影响涂膜外观与均匀性。

8.（难度：中）高压无气喷涂设备的核心组成不包括下列哪项？

A. 高压泵、蓄压器、高压软管与喷枪属于其组成

B. （不属于）空气压缩机的雾化喷枪

C. （不属于）刷涂滚筒

D. （不属于）抹子

答案：B

解析：标准配置含高压泵、蓄压器、高压软管与喷枪；气动雾化喷枪属空气喷涂设备。

9.（难度：中）高压无气喷涂作业中最典型的安全风险是？

A. 高压涂料射流刺入皮肤造成组织损伤，以及溶剂中毒与火灾

B. 冻伤

C. 溺水

D. 核辐射

答案：A

解析：高压射流可穿透皮肤，属严重伤害，严禁喷枪对人。

10.（难度：中）喷涂作业结束后应立即进行的工作是？

A. 用配套清洗剂清洗管路、喷枪与喷嘴

B. 直接放置待下次使用

C. 用清水冲洗所有溶剂型涂料

D. 拆解设备长期存放

答案：A

解析：及时清洗可防止涂料固化堵塞管路与喷嘴。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）影响高压无气喷涂雾化效果的因素有？

A. 涂料粘度

B. 喷嘴孔径

C. 喷涂压力

D. 车间照明亮度

答案：A,B,C

解析：雾化效果由涂料、喷嘴与压力三者匹配决定，与照明无关。

2.（难度：中）无气喷涂常见的涂膜缺陷有？

A. 干喷（飞漆）

B. 流挂

C. 橘皮

D. 涂层过厚导致开裂

答案：A,B,C,D

解析：四项均可能在无气喷涂中出现，需通过参数与操作控制避免。

3.（难度：中）喷涂作业的安全防护要求包括？

A. 佩戴防毒面具、防护眼镜与防护手套

B. 作业区加强通风

C. 严禁烟火并做好防静电

D. 废清洗剂随地倾倒

答案：A,B,C

解析：废溶剂属危险废物，必须按规定收集处置。

4.（难度：中）无气喷涂设备日常维护内容包括？

A. 检查高压软管与接头有无渗漏、鼓包

B. 清洗过滤器与喷嘴

C. 检查泵体密封与液压油状态

D. 用尖锐金属丝反复捅洗喷嘴

答案：A,B,C

解析：用金属丝捅喷嘴会损伤孔型，应使用溶剂浸泡或专用工具。

5.（难度：中）关于喷嘴使用，正确的做法有？

A. 磨损后及时更换以保证雾化质量

B. 按涂料类型选择对应孔径

C. 堵塞时浸泡溶剂或用专用工具清理

D. 用铁丝反复捅洗以疏通

答案：A,B,C

解析：铁丝会扩大或损伤喷嘴孔径，属错误做法。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）高压无气喷涂依靠压缩空气将涂料吹散成雾。

答案：错

解析：无气喷涂靠液压雾化，不需要压缩空气分散涂料。

2.（难度：中）喷距越近，涂层质量越好。

答案：错

解析：喷距过近易造成流挂，须按规范控制距离。

3.（难度：中）无气喷涂的涂料利用率通常高于空气喷涂。

答案：对

解析：无气喷涂飞散少，利用率更高。

4.（难度：易）高压涂料射流可能刺穿皮肤，喷枪严禁对人。

答案：对

解析：这是无气喷涂最重要的安全禁令之一。

5.（难度：中）走枪速度忽快忽慢会造成涂层厚薄不均。

答案：对

解析：涂层厚度与走枪速度直接相关。

6.（难度：中）喷枪压力越低，涂层越致密。

答案：错

解析：压力不足会导致雾化不良、涂层疏松不均。

7.（难度：中）喷嘴堵塞时可用金属丝用力捅洗。

答案：错

解析：金属丝会损伤喷嘴孔型，应浸泡溶剂或用专用通针清理。

8.（难度：中）相邻喷涂道之间应保持适当搭接以保证连续覆盖。

答案：对

解析：搭接不足会产生漏喷条带。

9.（难度：中）溶剂型涂料喷涂现场必须严禁烟火并保持通风。

答案：对

解析：溶剂挥发易燃有毒，须防火防中毒。

10.（难度：中）喷涂结束后管路与喷嘴无需清洗。

答案：错

解析：涂料固化后会堵塞管路与喷嘴，必须及时清洗。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）简述高压无气喷涂的工作原理与主要优点。

参考答案：工作原理：高压泵将涂料加压至 15～40 MPa 甚至更高，经高压软管送至喷枪，涂料通过小孔径喷嘴时压力骤降并高速喷出，靠自身动能雾化成膜。主要优点：单道成膜厚、施工效率高、涂料利用率高（飞散少）、可喷涂高粘度涂料、涂层致密，适用于大面积钢结构与管道防腐施工。

2.（难度：中）如何正确选择喷嘴并设定喷涂压力？

参考答案：选择喷嘴：根据涂料粘度与所需膜厚选择孔径与流量，一般高粘度或厚膜选大孔径；核对喷嘴扇幅与施工部位匹配。设定压力：先在推荐压力范围内试喷，以雾化均匀、扇形饱满、无干喷或流挂为原则，采用最小可行压力以延长设备寿命；压力随喷嘴磨损适当上调，但不得超过设备与软管额定值。

3.（难度：中）无气喷涂产生“干喷”（飞漆）的原因及预防措施有哪些？

参考答案：原因：①喷距过远；②环境温度高、风速大导致溶剂挥发过快；③压力过高或喷嘴孔径偏小；④涂料粘度过高；⑤走枪速度过快。预防措施：按规范控制喷距（约 25～40 cm）；调整压力与喷嘴匹配；适当加入配套稀释剂降低粘度；在避风或有遮挡条件下作业；保持均匀适中的走枪速度。

4.（难度：中）高压无气喷涂作业应落实哪些安全防护措施？

参考答案：①作业人员佩戴防毒面具、防护眼镜、防护手套与工作服，防止溶剂中毒与皮肤接触；②严禁将喷枪对准人体，清洗或检查喷嘴前先卸压；③定期检查高压软管、接头与密封件，防止爆管；④作业区强制通风、严禁烟火、做好防静电与接地；⑤配备灭火器材；⑥废溶剂与清洗液按规定收集处置，避免环境污染。

5.（难度：中）喷涂作业结束后，设备应如何清洗与保养？

参考答案：①停机卸压后拆下喷嘴单独浸泡于配套溶剂中，用专用通针或软刷清理；②将吸料管插入清洗溶剂，循环冲洗管路与泵体直至出液干净；③拆卸过滤器清洗滤网；④擦净设备外部，检查软管、接头与密封件有无磨损渗漏；⑤对泵体运动部件按要求加注润滑油；⑥将设备存放在干燥处，长期不用时防锈保养并定期试运转。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：中）某段管道喷涂后出现明显流挂，请分析原因并提出纠正措施。

参考答案：原因：①单道涂层过厚或走枪速度过慢；②喷距过近；③稀释过度导致粘度偏低；④喷嘴孔径过大出漆量偏高；⑤工件表面残留油污或温度过高。纠正措施：把流挂部位铲除或打磨平整后重涂；调整喷距、走枪速度与压力，控制单道湿膜厚度不超过推荐值；按说明书调整稀释比例；检查并更换合适喷嘴；作业前确认表面清洁与工件温度适宜。

2.（难度：中）涂层表面出现明显粗糙颗粒与干喷痕迹，请列出排查步骤。

参考答案：排查步骤：①检查喷距是否过远、风速是否过大（改善作业环境）；②核对涂料粘度是否偏高（按规定稀释至工艺范围）；③检查喷嘴是否磨损或半堵塞（清洗或更换喷嘴）；④核对喷涂压力是否合适（调整至推荐区间）；⑤检查涂料是否搅拌不均或混入杂质（重新过滤搅拌）；⑥确认走枪速度是否过快并予以纠正。处理：缺陷部位打磨平滑后补涂。

3.（难度：难）高压软管在使用中突然破裂，涂料高压喷出。请说明风险与预防措施。

参考答案：风险：高压涂料射流可能刺穿皮肤造成严重组织损伤甚至危及生命；同时涂料飞溅污染环境、溶剂挥发存在火灾与中毒风险。预防措施：①定期检查软管外观有无鼓包、磨损、老化并按周期强制更换；②接头连接牢固、无渗漏，严禁超压使用；③喷枪及各接头与人员保持安全距离，严禁对人；④作业前进行低压试运行检查；⑤操作人员佩戴防护装备并了解应急处置方法，一旦发生刺伤应立即就医，不得自行处理。

4.（难度：难）大面积喷涂后检测发现涂层厚度不均，局部低于设计要求。请分析原因并给出处理办法。

参考答案：原因：①走枪速度与搭接不均匀；②喷距变化、手法不稳定；③单道厚度设计与实际不符，道数不足；④喷涂压力波动或喷嘴部分堵塞导致出漆量不稳定；⑤复杂部位（边角、焊缝）未加强补喷。处理办法：在合格区域内按比例抽查，对低于设计厚度的部位打磨清洁后补涂至合格；对边角与焊缝等部位制定加强涂装要求；随后优化操作规范（固定喷距与走枪速度、控制搭接 1/3～1/2 幅宽），加强过程厚度检测并留存记录。

5.（难度：中）喷涂作业中一名工人出现头晕、恶心症状。请说明应急处置与后续整改。

参考答案：应急处置：立即停止作业、将人员撤离至通风良好处并解开衣领、保持呼吸道通畅；症状明显或持续加重时立即送医并报告现场负责人；同时检查作业区通风、防毒面具是否失效、涂料溶剂浓度是否超标。后续整改：加强机械通风与局部排风；检查并更换合格的呼吸防护用品，强制正确佩戴；控制连续作业时间并安排轮换；密封盛装涂料容器减少挥发；建立溶剂中毒应急演练与健康监护制度。