# 玻璃釉防腐管道产品培训试题

【说明：原PDF扫描件仅1页（自填空第31题起）。填空第1~30题、简答第3~10题为AI依据玻璃釉产品特性与同系列试题风格补齐；填空第31~40题、简答第1~2题为原扫描内容（简答2答案已补完）。补齐部分请人工核对后使用。】

# 一、填空题

【AI补齐：填空第1~30题（原扫描缺失）】

1、玻璃釉防腐管道是在钢管内壁烧结玻璃质无机釉层形成的复合防腐管道。

2、玻璃釉层最高使用温度可达300℃。

3、玻璃釉层耐油田污水、采出液及石化领域腐蚀性流体介质。

4、玻璃釉层内壁光滑，能防垢蜡沉积。

5、玻璃釉层与钢管基体附着力好，不老化，使用寿命长。

6、玻璃釉防腐管道耐磨损性能优异。

7、玻璃釉防腐管道生产工艺流程：进管→喷砂除锈→压缩空气吹扫→喷涂釉料→高温烧结→冷却→成品检验。

8、钢管喷砂除锈前应表面无油、无锈，除锈等级达到Sa2.5级。

9、玻璃釉喷涂后进入烧结炉高温烧结，使釉层与基体熔融结合。

10、烧结后管体应冷却至室温方可进行检验与包装。

11、玻璃釉层厚度应均匀，无漏喷、无流挂。

12、玻璃釉层外观应平滑，无裂纹、气泡、无剥落等缺陷。

13、玻璃釉层检漏采用电火花检测，要求无漏点。

14、玻璃釉层附着力应符合要求，无脱落。

15、玻璃釉层耐急冷急热，经冷热循环后无开裂、剥落。

16、玻璃釉防腐管道适用于石油、石化、市政电力等领域地面输送原油、污水的管道。

17、玻璃釉防腐管道输送介质温度一般不超过300℃。

18、我公司现有地面管道外防腐产品有环氧陶瓷、玻璃釉防腐管道。

19、玻璃釉防腐管道连接采用焊接或法兰连接。

20、焊接连接时应对焊口釉层进行保护，焊接后对焊口进行补口处理。

21、玻璃釉层为无机材料，耐候性好，适用于地面敷设。

22、玻璃釉层在阳光照射下不老化，适合长期地面敷设。

23、玻璃釉防腐管道内壁摩擦阻力系数小，可提高输送效率。

24、玻璃釉防腐管道可用于输送原油、污水等介质。

25、玻璃釉烧结温度应控制在工艺范围内，保证釉层质量。

26、玻璃釉层检验项目包括外观、厚度、附着力、漏点检测。

27、玻璃釉防腐管道存放时应防雨、防潮。

28、玻璃釉防腐管道焊口补口材料应与釉层相容。

29、玻璃釉防腐管道出厂前应进行成品检验，并挂合格证。

30、玻璃釉防腐管道使用寿命可达30年以上。

【原扫描内容：填空第31~40题】

31、管道的堆放层数应符合要求，公称直径200≤DN＜300mm的管道，堆放层数为≤8层。

32、管道最底层应垫木楔或采取其它措施防止管道滚动。

33、施工安装的管道卸车时应吊运管道，不得抛扔。

34、施工安装常用工具主要有倒链、吊带、对口器、电焊机等设施。

35、配套各种规格的法兰、弯头、三通等管件（可带扩口或堆焊短节），满足现场安装需要。

36、施工安装验收需按照GB50819油气田集输管道施工规范验收。

37、喷砂除锈后采用压缩空气吹扫管体内壁。

38、玻璃釉防腐管道运输、安装过程中，应防止管道跌落、磕碰，不得使用重物敲击管道外壁，防止釉层造成损伤。

39、施工过程中，布管时应吊运管道，不应在地面拖拽。

40、焊口对接时不得撬管道的内壁。

# 二、简答题

【原扫描内容：简答第1~2题（第2题答案已补完）】

1、玻璃釉防腐管道的主要特点有哪些。

答：耐高温；釉层为玻璃质无机材料，最高使用温度可达300℃；耐腐蚀：耐油田污水、采出液及石化领域腐蚀性流体介质；耐磨损：耐磨性优异；防垢蜡沉积：内壁光滑；附着力好，不老化，使用寿命长。

2、请简述玻璃釉防腐管的应用领域。

答：适用于石油、石化、市政电力等领域地面输送原油、污水的管道，也可用于高温、腐蚀性介质管道的外防腐。

【AI补齐：简答第3~10题（原扫描缺失）】

3、简述玻璃釉防腐管道的生产工艺流程。

答：进管→喷砂除锈→压缩空气吹扫→喷涂釉料→高温烧结→冷却→成品检验→包装存放。

4、简述玻璃釉层的主要性能指标。

答：耐高温（最高可达300℃）；耐腐蚀（耐油田污水、采出液及石化腐蚀性介质）；耐磨损；内壁光滑防垢蜡沉积；附着力好、不老化。

5、简述玻璃釉防腐管道施工安装的注意事项。

答：卸车、布管时应吊运，不得抛扔或在地面拖拽；焊口对接时不得撬管道内壁；防止跌落、磕碰，不得用重物敲击管道外壁；焊接后对焊口进行补口处理。

6、为什么玻璃釉防腐管道具有耐高温性能？

答：釉层为玻璃质无机材料，经高温烧结成型，结构稳定、耐高温，最高使用温度可达300℃。

7、简述玻璃釉层质量检验的方法。

答：外观检验（平滑、无裂纹、无气泡、无剥落）；厚度检验；附着力检验；电火花漏点检测（无漏点）；耐急冷急热检验。

8、简述玻璃釉防腐管道相比普通钢管的优势。

答：耐腐蚀、耐磨损、耐高温；内壁光滑防垢蜡沉积；不老化、使用寿命长；降低输送阻力与维护成本。

9、简述玻璃釉防腐管道存放的要求。

答：堆放层数应符合要求（如200≤DN＜300mm时≤8层）；最底层垫木楔防止滚动；存放于干燥通风处，防雨防潮。

10、简述玻璃釉防腐管道运输的要求。

答：防止跌落、磕碰；卸车时吊运、不得抛扔；不得用重物敲击管道外壁以防釉层损伤；长途运输应捆装牢固。