涂层缺陷识别与返修 题库

所属阶段：进阶段(L3→L4)　｜　课程编码：B0305　｜　难度定位：以“中”“难”为主，侧重缺陷成因分析与返修工艺

题型分布：单选题 10 · 多选题 5 · 判断题 10 · 实操问答题 5 · 案例分析题 5（共 35 题）

# 一、单选题（共 10 题）

1.（难度：中）涂层出现明显“流挂”的主要原因是？

A. 单道涂装过厚、稀释过度或喷距过近

B. 表面粗糙度过大

C. 涂料粘度过高

D. 环境过于干燥

答案：A

解析：流挂本质是湿膜在固化前因自重流动，与膜厚、粘度、喷距直接相关。

2.（难度：中）涂层“针孔”最主要的危害是？

A. 形成贯穿通道使腐蚀介质直达基材，引起点蚀

B. 仅影响外观颜色

C. 增加涂层厚度

D. 提高附着力

答案：A

解析：针孔是防腐涂层最危险的缺陷之一，是腐蚀的起始点。

3.（难度：中）涂层“起泡（鼓泡）”最常与下列哪项有关？

A. 基材表面残留油污水盐，或涂层间溶剂残留未挥发

B. 涂料颜色偏差

C. 涂层厚度偏薄

D. 环境温度偏低

答案：A

解析：起泡多因界面存在污染物或挥发性物质受热膨胀造成。

4.（难度：中）检测涂层漏点（针孔、漏涂）最常用的方法是？

A. 电火花检漏（湿海绵法或高压电火花法）

B. 目视观察

C. 敲击听音

D. 称重计量

答案：A

解析：非导电涂层用湿海绵法，厚涂层用高压电火花法检测漏点。

5.（难度：中）涂层附着力检测常用方法有？

A. 拉拔法与划格（划圈）法

B. 测厚仪测量

C. 电火花检漏

D. 硬度计测定

答案：A

解析：附着力通过拉拔或划格法评定，测厚仪测厚度、电火花查漏点。

6.（难度：难）涂层出现“橘皮”的主要原因通常是？

A. 雾化不良、溶剂挥发过快或涂料粘度过高

B. 涂层厚度不足

C. 基材过于清洁

D. 环境湿度过大

答案：A

解析：橘皮与雾化状态、溶剂挥发速率及粘度密切相关。

7.（难度：难）涂层“龟裂（开裂）”常见的原因是？

A. 涂层过厚、层间配套不当或固化应力过大

B. 涂层偏薄

C. 粗糙度偏高

D. 环境温度偏低

答案：A

解析：过厚与配套不当会造成内应力集中，导致开裂。

8.（难度：中）发现干膜厚度低于设计要求的正确处理是？

A. 打磨清洁后按工艺补涂至合格厚度

B. 直接加涂一道面漆即可

C. 忽略不计

D. 加大量稀释剂重喷薄涂

答案：A

解析：厚度不足必须补涂到位，过度稀释只会加剧质量风险。

9.（难度：中）返修前对缺陷部位的处理通常包括？

A. 铲除或打磨至完好涂层边缘，清洁并做过渡打磨

B. 直接在缺陷上覆盖补涂

C. 用腻子填补平整

D. 喷水冲洗后补涂

答案：A

解析：返修必须去除失效涂层并形成过渡区，才能保证搭接处结合良好。

10.（难度：中）涂层“漏涂（漏铁）”在哪个阶段发现最经济？

A. 施工过程中的逐道过程检验

B. 竣工验收阶段

C. 投用运行之后

D. 大修期间

答案：A

解析：过程检验能及时发现并修补，避免后期铲除返工造成更大损失。

# 二、多选题（共 5 题）

1.（难度：中）下列属于常见涂层缺陷的有？

A. 流挂、橘皮

B. 针孔、漏涂

C. 起泡、龟裂

D. 附着力良好、厚度均匀

答案：A,B,C

解析：附着力良好、厚度均匀属合格表现，不属于缺陷。

2.（难度：中）涂层质量的检测手段包括？

A. 目视与放大镜检查

B. 干膜测厚仪

C. 电火花检漏仪

D. 拉拔式附着力测试仪

答案：A,B,C,D

解析：四项分别用于外观、厚度、漏点与附着力检验。

3.（难度：中）涂层起泡的可能原因有？

A. 基材表面残留油污、水分或盐分

B. 涂层间溶剂未充分挥发

C. 施工环境湿度大、表面结露

D. 涂料搅拌方式不当混入气泡

答案：A,B,C,D

解析：四项均会导致起泡。

4.（难度：难）涂层返修的标准流程包括？

A. 界定缺陷范围并做标记

B. 铲除或打磨至完好涂层边缘

C. 清洁表面并做过渡打磨

D. 按原工艺分层补涂并复检

答案：A,B,C,D

解析：返修须形成完整闭环，最后必须复检确认合格。

5.（难度：中）影响涂层附着力的因素有？

A. 表面处理等级与锚纹深度

B. 表面清洁度（油、水、盐分）

C. 涂装间隔时间与层间配套性

D. 涂料包装桶的品牌

答案：A,B,C

解析：包装品牌与附着力无因果关系。

# 三、判断题（共 10 题）

1.（难度：中）针孔会形成腐蚀介质通道，必须检出并修补。

答案：对

解析：针孔是点蚀与涂层失效的起始点。

2.（难度：中）涂层越厚越好，不会产生任何缺陷。

答案：错

解析：过厚会造成内应力增大、开裂与附着力下降。

3.（难度：中）电火花检漏可用于检测涂层漏点。

答案：对

解析：这是防腐涂层漏点检测的常规手段。

4.（难度：难）涂层起泡只与涂料质量有关，与表面处理无关。

答案：错

解析：表面残留油污水盐是起泡的主要原因之一。

5.（难度：中）涂层附着力可采用拉拔法检测。

答案：对

解析：拉拔法可量化附着力等级，是常用检测方法。

6.（难度：中）返修时可直接在缺陷涂层上覆盖补涂，无需处理。

答案：错

解析：必须去除失效涂层并做过渡处理，否则返修无效。

7.（难度：中）涂层龟裂常与涂层过厚或层间配套不当有关。

答案：对

解析：内应力与配套性是龟裂的主要成因。

8.（难度：难）涂装间隔时间过长且未做拉毛处理，可能影响层间附着力。

答案：对

解析：超时涂层表面已完全固化，需拉毛以恢复机械咬合。

9.（难度：中）干膜厚度是评价涂层质量的重要指标之一。

答案：对

解析：厚度直接决定防腐寿命，是必检项目。

10.（难度：中）漏涂在竣工验收时发现比在施工过程中发现成本更低。

答案：错

解析：越晚发现返工成本越高，过程检验最经济。

# 四、实操问答题（共 5 题）

1.（难度：中）列举常见涂层缺陷及其主要成因。

参考答案：①流挂：单道过厚、稀释过度、喷距过近；②橘皮：雾化不良、溶剂挥发过快、粘度过高；③针孔：涂料中气泡、基材有杂质、涂层过薄或未完全润湿；④起泡：基材残留油污水盐、层间溶剂残留；⑤龟裂：涂层过厚、层间配套不当、应力集中；⑥漏涂：走枪路线遗漏、边角与焊缝难覆盖；⑦附着力不良：表面处理不达标、间隔超时未拉毛。

2.（难度：中）涂层针孔有哪些危害？如何检测与处理？

参考答案：危害：针孔形成直接通向基材的通道，腐蚀介质沿针孔渗入引起点蚀，是涂层早期失效的主要起点，同时显著降低绝缘性能、影响阴极保护效果。检测：非导电薄膜用湿海绵（低压）法，较厚涂层用高压电火花检漏法，配合目视检查。处理：标记漏点位置，打磨清洁后按原工艺补涂，并重新检漏确认合格。

3.（难度：难）简述涂层返修的标准工艺流程。

参考答案：①确认并界定缺陷范围，标记边界与部位；②铲除或用砂轮机、动力工具打磨去除失效涂层至完好涂层边缘；③对边缘做 45° 左右过渡打磨（羽化），形成平滑搭接区；④清洁表面去除粉尘与油污，必要时重新除锈至规定等级；⑤按原涂层体系分层补涂，控制各道膜厚与间隔时间；⑥固化后复检厚度、外观、漏点与附着力，记录归档。

4.（难度：中）影响涂层附着力的主要因素有哪些？如何检测？

参考答案：因素：①表面处理等级与锚纹深度是否达标；②表面清洁度（油、水、盐分、粉尘）；③涂装间隔时间及是否做拉毛处理；④底漆与面漆的层间配套性；⑤固化温度与时间；⑥涂料配比是否正确。检测：拉拔法（测定附着强度与破坏界面）与划格/划圈法（评定等级），必要时结合层间剥离试验判断失效界面位置。

5.（难度：难）如何通过过程控制减少涂层缺陷？

参考答案：①严格执行表面处理标准并检验除锈等级、粗糙度与清洁度；②控制环境条件（相对湿度、露点、温度）并做好记录；③按说明书控制配比、稀释与适用期；④执行工艺卡规定的道数、膜厚、间隔时间；⑤每道工序进行目视与厚度过程检验，边角与焊缝加强检查；⑥发现缺陷立即返修并追溯原因；⑦建立工序交接与留痕机制，明确责任。

# 五、案例分析题（共 5 题）

1.（难度：难）储罐底板涂层电火花检漏发现大量漏点，请分析原因并提出处理方案。

参考答案：原因分析：①涂层偏薄，单道喷涂过厚或道数不足；②基材表面残留油污水盐导致局部回缩、润湿不良；③涂料施工时混入气泡（搅拌过度、稀释过量）；④焊缝及边角部位漏涂或涂装不完整；⑤固化条件不足。处理方案：逐点标记漏点位置，打磨清洁后按工艺补涂，边角与焊缝单独加强；补涂后重新检漏直至合格；同时复核施工记录，追查表面处理与膜厚控制环节，制定纠正与预防措施。

2.（难度：难）某管道涂层局部剥离，破坏界面位于底漆与基材之间。请分析可能原因。

参考答案：界面位于底漆与基材之间，说明基材与底漆的结合失效，可能原因：①表面处理等级不足（未达 Sa2.5）或有氧化皮残留；②表面存在油污、水分、盐分污染；③喷砂后间隔时间过长已返锈；④压缩空气含油含水污染基材；⑤环境湿度高、表面结露即涂装。处理：铲除剥离区域，重新除锈至规定等级并检测清洁度，控制温湿度与涂装间隔，按原体系重新涂装并做附着力验证。

3.（难度：难）冬季施工后涂层出现网状龟裂，请分析原因与处理办法。

参考答案：原因：①单道涂层过厚，表干快于内部固化，产生收缩应力；②低温导致固化不完全、涂膜脆性增大；③层间配套不当（如硬面层软底层的组合）；④施工环境温度低于产品允许下限。处理办法：铲除龟裂涂层至完好部位，打磨过渡后重涂；调整施工方案（选用低温型涂料、搭设保温棚、提高环境温度）、控制单道膜厚并在厂家推荐温度范围内施工；复检附着力与外观合格后方可交付。

4.（难度：中）返修完成后补涂区域的涂层颜色与厚度与原涂层存在差异，验收时可能被质疑。请给出处理思路。

参考答案：处理思路：①厚度差异应通过补涂至设计厚度并逐点测厚，确保满足要求，这是验收的硬指标；②颜色差异属外观问题，应对齐涂料批号与厂家，必要时整段或整面重新涂装面漆以消除色差；③保留返修记录、测厚数据与材料证明，向监理与业主说明返修过程与检验结果；④对色差明显的可视部位，事先与业主约定验收口径，避免验收争议。

5.（难度：难）某项目临近交付时发现大面积针孔，工期不足三天。请组织返修方案。

参考答案：组织方案：①立即停止无关作业，集中人力并划分区域，按检漏结果标记全部针孔点位；②对每个点位打磨、清洁并分层补涂，重点检查焊缝与边角；③启用增温除湿设备改善固化条件，缩短层间间隔；④增派质检人员分片包干，边补涂边检漏、边复检，形成闭环；⑤对补涂区域做厚度与附着力抽检；⑥制定赶工安全措施（夜间照明、通风、用电安全）并做好记录；⑦如确实无法按期全部完成，应提前向项目经理与业主报告，争取分段验收或顺延，切忌隐瞒缺陷交付。