# 内涂层抗磨抗腐油管培训试题

# 一、填空题

1、碳锆涂层防腐油管适用于井温不超过95℃的介质环境。

2、碳锆涂层防腐油管主要适用于抽油机采油井、电潜泵采油井用的油管。

3、按照抗磨抗腐油管通用技术条件钛纳米涂层属于抗腐型。

4、碳锆涂层防腐油管执行的石油管理局标准名称为Q/SH1020 1942-2018抗磨抗腐油管 通用技术条件。

5、内涂层防腐油管包装规范中，油管两端涂抹螺纹脂，安装螺纹保护器，挂合格证。

6、钛纳米与碳锆涂层防腐油管执行的新大企业标准名称为Q/SXD029-2019钛纳米环氧粉末和碳锆环氧粉末内涂层钢质油管。

7、将添加了耐腐蚀、高硬度的特种防腐材料制成的碳锆环氧粉末涂料涂敷于油管内表面，通过聚合反应形成致密涂层的防腐管道。

8、钛纳米涂层防腐油管涂层主要检测指标包括耐冲击性、附着力、耐化学介质腐蚀、涂层硬度、耐磨性5项。

9、碳锆涂层防腐油管采用接箍连接。

10、碳锆涂层耐冲击性要求≥6J，涂层不脱落。

11、碳锆涂层防腐油管规格为2 7/8in油管、3 1/2in油管。

12、按照标准要求，碳锆涂层防腐油管的涂层最小厚度应≥350μm。

13、钛纳米涂层防腐油管的涂层厚度可根据客户需求设计，常规厚度范围200~450μm。

14、按照抗磨抗腐油管通用技术条件碳锆涂层属于抗磨型。

15、钛纳米涂层防腐油管主要用于注水井用油管。

16、在碳锆涂层与钛纳米涂层油管成品检验中，要求涂层外观表面平整色泽均匀，无气泡、开裂、缩孔，允许有轻度橘皮状花纹。

17、在碳锆涂层与钛纳米涂层油管成品检验中，涂层附着力≤2级。

18、钛纳米涂层防腐油管执行的石油管理局标准名称为Q/SH1020 19-2018抗磨抗腐油管通用技术条件。

19、碳锆涂层与钛纳米涂层油管成品检验中的通径检验，通径规能够自由通过为合格。

20、内涂层油管喷砂除锈除锈质量应达到Sa2.5级。除锈后露出金属光泽，无氧化皮、油脂等残留。

21、钛纳米涂层防腐油管适用于井温不超过95℃的介质环境。

22、内涂层油管用粉末涂料原材料检验，涂料外观色泽均匀，无结块、受潮。

23、碳锆涂层层落砂法检测耐磨性≥2.5L/μm，钛纳米涂层落砂法检测耐磨性≥1.5L/μm。

24、2 7/8 in油管外径73.02mm。

25、内涂层油管用粉末涂料原材料检验，涂料热特性≤5℃。

26、内涂层油管在装卸、运输和贮存过程中，避免碰撞和跌落造成的机械损伤，防止雨雪、潮湿、锈蚀。

27、按照标准要求，钛纳米涂层防腐油管的涂层最小厚度应≥200μm。

28、钛纳米涂层防腐油管是将钛纳米环氧粉末涂料涂敷于油管内表面通过交联反应形成致密涂层的防腐油管。

29、钛纳米涂层防腐油管采用接箍连接，中间螺纹部分采用内嵌聚乙烯防腐或涂层防腐。

30、油管宜置于货架上，避免日晒雨淋和接触有腐蚀性的物质，并离开热源1m以上。

31、新大公司涂层防腐油管产品的种类有碳锆涂层防腐油管、钛纳米涂层防腐油管。

32、内涂层防腐油管产品产能每年50万米。

33、碳锆涂层防腐油管的涂层厚度可根据客户需求设计，常规厚度范围350~600μm。

34、碳锆涂层铅笔硬度要求≥4H。

35、在钛纳米涂层油管成品检验中，涂层附着力≤2级。

36、碳锆涂层防腐油管使用压力≤25MPa。

37、内涂层油管采用捆装，每捆数量通常19根。

38、碳锆涂层防腐油管产品出厂检验项目包括涂层外观、针孔数、厚度、附着力、螺纹外观、紧密距、通径共7项检验。

39、碳锆涂层耐化学介质腐蚀性能要求，涂层完整，无起泡、开裂、脱落。

40、3 1/2 in油管外径88.90mm。

# 二、简答题

1、碳锆涂层防腐油管的主要特点有哪些？

答：耐腐蚀。耐原油、污水、化学介质的腐蚀。耐偏磨。碳锆涂层属于抗磨型，落砂法检测值2.9 L/μm。抗冲击。6J冲击涂层不脱落。防结垢。有效减缓水垢、蜡质沉积附着。

2、钛纳米涂层防腐油管的主要特点有哪些？

答：耐腐蚀。钛纳米涂层属于抗腐型，耐污水、化学介质的腐蚀。抗冲击。涂层具有柔韧性，6J冲击涂层不开裂、不脱落。防结垢。涂层光滑，有效减缓水垢沉积附着。

3、简述碳锆涂层防腐油管的应用领域。

答：适用于有杆采油井、电潜泵采油井、地面输送管道。

4、简述钛纳米涂层防腐油管的应用领域。

答：适用于油田注水井、地面输送管道。

5、简述内涂层防腐油管生产工艺流程。

答：油管清理 → 喷砂除锈 → 除尘 → 油管预热 → 喷涂 → 固化 → 检验 → 防护包装

6、简述内涂层防腐油管产品出厂检验项目。

答：产品出厂检验项目：涂层外观、涂层针孔数、涂层厚度、附着力、螺纹外观、紧密距、通径检验。

7、简述碳锆涂层防腐油管产品涂层主要检验项目。

答：耐冲击性、附着力、耐化学介质腐蚀、涂层硬度、耐磨性。

8、简述碳锆涂层防腐油管的适用范围及作用。

答：碳锆涂层防腐油管主要应用于油田抽油机采油井、电潜泵采油井，用于输送油井采出液，能够有效减缓油管偏磨腐蚀。产品长期使用温度一般不超过95℃，压力≤25MPa。

9、简述钛纳米涂层防腐油管的适用范围及作用。

答：钛纳米涂层防腐油管主要应用于油田注水井，用于输送污水，能够有效减缓油管腐蚀、水垢沉积。产品长期使用温度一般不超过95℃，压力≤25MPa。

10、简述碳锆涂层防腐油管的规格型号。

答：2 7/8 in油管、3 1/2 in油管